## Slide 1
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ ΙI
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ακαδ. Έτος 2023-2024

## Slide 2
6η ΔΙΑΛΕΞΗ
8/04/24
ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
(SHEET SILICATES,
LAYER SILICATES,
PHYLLOSILICATES)

## Slide 3
Τρεις κορυφές του τετραέδρου ενωμένες με γειτονικά τετράεδρα
Τύπος Si-O: (Si4O10)-4
Αναλογία Si/O=2/5 ή 4/10
Αντικατάσταση Si από Al μέχρι και αναλογία 1/1 (AlSi3O10)-5 ή (Al2Si2O10)-6
ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

## Slide 4
ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Οι κυριότερες οικογένειες
  Μαρμαρυγίες
    Βιοτίτης
    Μοσχοβίτης
  Αργιλικά Ορυκτά
    Σερπεντίνης
    Χλωρίτης
    Τάλκης

## Slide 5
ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΕΔΡΩΝ ΣΤΑ
ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

## Slide 6
ΔΟΜΗ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
  Δύο είδη στρωμάτων (στοιβάδες):
  Τετραεδρικά (Τ) και Οκταεδρικά (Ο)
Οκταεδρικό στρώμα (Ο)
(https://www.geo-ceramic-laboratory.com/geo-ceramic-laboratory/clay-mineralogy/)
Τετραεδρικό στρώμα (Τ)

## Slide 7
ΔΟΜΗ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
  Τα στρώματα Τ και Ο ενώνονται μεταξύ τους ώστε να σχηματίζουν φύλλα
  Τα φύλλα στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο
(https://www.geo-ceramic-laboratory.com/geo-ceramic-laboratory/clay-mineralogy/)

## Slide 8
ΔΟΜΗ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
  Ο χώρος μεταξύ των φύλλων μπορεί να είναι κενός ή να περιέχει κατιόντα ή και μόρια H2O
  Αποτέλεσμα των χαλαρών δεσμών μεταξύ των στρωμάτων είναι ο τέλειος σχισμός
  των φυλλοπυριτικών
(https://www.geo-ceramic-laboratory.com/geo-ceramic-laboratory/clay-mineralogy/)

## Slide 9
ΤΕΤΡΑΕΔΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
  Ιόντα Si+4 ή (Al+3) σε τετραεδρική συνδιάταξη
  Γενικός τύπος T2O5 (T=Si ή Al)
  Τα τετράεδρα σχηματίζουν 6-μελείς δακτυλίους
Si2O5-2
T

## Slide 10
  Βασικά Οξυγόνα: Τα 3 Ο-2 που είναι κοινά στα γειτονικά τετράεδρα
  Κορυφαία Οξυγόνα: Τα Ο-2 που είναι ελεύθερα, στις κορυφές
ΤΕΤΡΑΕΔΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
Si2O5-2
T

## Slide 11
ΟΚΤΑΕΔΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
  Στο κέντρο των εξαμελών δακτυλίων τοποθετούνται ιόντα ΟΗ-
  Ενώνονται με τα κορυφαία Ο-2
  Οκταεδρική συνδιάταξη
ΟΗ-
Οκταεδρικό στρώμα (Ο)
(https://www.geo-ceramic-laboratory.com/geo-ceramic-laboratory/clay-mineralogy/)
  Έτσι, οι οκταεδρικές θέσεις συνίστανται από δύο επίπεδα ανιόντων ΟΗ-
  Οι ενδιάμεσες θέσεις καταλαμβάνονται από δισθενή (συνήθως Mg+2, Fe+2) ή τρισθενή (συνήθως Al+3, Fe+3) κατιόντα

## Slide 12
  Αν τα κατιόντα είναι δισθενή όλες οι οκταεδρικές θέσεις καταλαμβάνονται από αυτά
  Ιδανικός χημικός τύπος του Τριοκταεδρικού στρώματος: Mg3(OH)6 (Βρουσίτης)
ΔΙΟΚΤΑΕΔΡΙΚΟ ή ΤΡΙΟΚΤΑΕΔΡΙΚΟ
  ΤΡΙΟΚΤΑΕΔΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
Mg+2, Fe+2 OH-
(Τροποποιημένο από: https://www.geo-ceramic-laboratory.com/geo-ceramic-laboratory/clay-mineralogy/)
(www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780081029084001624)

## Slide 13
  Αν τα κατιόντα είναι τρισθενή, το 1/3 των θέσεων παραμένει κενό (κατάληψη των 2/3 των θέσεων)
ΔΙΟΚΤΑΕΔΡΙΚΟ ή ΤΡΙΟΚΤΑΕΔΡΙΚΟ
  ΔΙΟΚΤΑΕΔΡΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ
  Ιδανικός Χημικός τύπος του Διοκταεδρικού στρώματος: Al2(OH)6 (Γκιψίτης)
Al
H
O
Al+3 OH-
(Τροποποιημένο από: https://www.geo-ceramic-laboratory.com/geo-ceramic-laboratory/clay-mineralogy/)

## Slide 14
Κάθε Τετραεδρικό στρώμα ενώνεται απαραίτητα με ένα Οκταεδρικό
Απαιτείται η απομάκρυνση του ΟΗ- του Οκταεδρικού στρώματος, ώστε να δημιουργηθεί ελεύθερη μονάδα συγγένειας (δεσμός) με το κορυφαίο Ο-2 του Τετραεδρικού στρώματος
ΕΙΔΗ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
(Edge, 2015, https://www.researchgate.net/publication/316183441_Hydrogen_adsorption_and_dynamics_in_clay_minerals)

## Slide 15
Συνδυασμός ενός Τ και ενός Ο στρώματος
Δομούνται από 3 επίπεδα ανιόντων
Τ-Ο (1/1) ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Στη μία άκρη βρίσκεται το βασικό επίπεδο Ο-2 των τετραέδρων
Φύλλο
Ο στρώμα
Τ στρώμα
Ο
Τ

## Slide 16
Στην άλλη άκρη βρίσκεται το επίπεδο των ΟΗ- των Οκταέδρων
Τ-Ο (1/1) ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Το ενδιάμεσο επίπεδο αποτελείται από ΟΗ- (από το Οκτάεδρο) και από Ο-2 (από το Τετράεδρο)
Ο
Τ

## Slide 17
T στρώμα + Ο στρώμα → Τ-Ο φύλο + ΟΗ-
Si2O5-2 + Al2(OH)6 Al2Si2O5(OH)4
Διοκταεδρικό
Si2O5-2 + Mg3(OH)6 Mg3Si2O5(OH)4
Τριοκταεδρικό
Τ-Ο (1/1) ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
-2ΟΗ-
-2ΟΗ-

## Slide 18
Eναλλαγές στρωμάτων Τ, Ο
Τα 1/1 φύλλα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα
Επομένως οι δεσμοί μεταξύ φύλλων είναι ασθενείς, ηλεκτροστατικής φύσεως
Τα 1/1 ορυκτά είναι μαλακά
Τ-Ο (1/1) ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ

## Slide 19
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ Τ-Ο ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

## Slide 20
ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
o
o
t
|
o
t
|
o
t
|
o
|
t
t
|
o
|
t
Brucite Mg3(OH)6
Gibbsite Al2(OH)6
Mg3Si2O5(OH)4
t
|
o
|
t
t
|
o
|
t
Interlayer cation
(https://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/phyllosilicates.htm)

## Slide 21
ΔΟΜΗ Τ-Ο (ΚΑΟΛΙΝΙΤΗΣ ή ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ)
o
o
t
|
o
t
|
o
Brucite Mg3(OH)6
Gibbsite Al2(OH)6
Mg3Si2O5(OH)4
Δεσμοί Van
Der Waals
(https://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/phyllosilicates.htm)

## Slide 22
Ξεκινώντας από τη δομή του γκιψίτη (Διοκταεδρικό στρώμα)
Προσθέτουμε 1 ζεύγος τετραέδρων
Και αντικαθιστούμε 2 ΟΗ- με 2 Ο-2 (κορυφαία τετραεδρικά Ο)
Al2(OH)6 + Si2O5-2 Al2Si2O5(OH)4
ΚΑΟΛΙΝΙΤΗΣ
-2ΟΗ-
(Εικόνες Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου, http://www-gbs.eps.s.u-tokyo.ac.jp/kogure/egallery/egallery-kao.html, https://www.fei.com/image-gallery/kaolinite-clay-sheets/#gsc.tab=0)

## Slide 23
Ξεκινώντας από τη δομή του βρουσίτη (Τριοκταεδρικό στρώμα)
Προσθέτουμε 1 ζεύγος τετραέδρων
Και αντικαθιστούμε 2 ΟΗ- με 2 Ο-2 (κορυφαία τετραεδρικά Ο)
Mg3(OH)6 + Si2O5-2 Mg3Si2O5(OH)4
Λιζαρδίτης
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ
-2ΟΗ-

## Slide 24
Αντιγορίτης
ΟΡΥΚΤΑ ΤΟΥ ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗ (Mg3Si2O5(OH)4)
Χρυσοτίλης
Λιζαρδίτης
(mindat.org/min-260.html)
(mindat.org/gm/975)
(mindat.org/gm/2425)

## Slide 25
Εναλλαγή Τετραεδρικού – Οκταεδρικού – Τετραεδρικού στρώματος
Υπάρχουν 4 επίπεδα ανιόντων
Τα δύο εξωτερικά αποτελούνται από τα βασικά Ο-2 των τετραέδρων
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T (2/1) ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ

## Slide 26
Εναλλαγή Τετραεδρικού – Οκταεδρικού – Τετραεδρικού στρώματος
Υπάρχουν 4 επίπεδα ανιόντων
Στα δύο ενδιάμεσα βρίσκονται τα ΟΗ- των Οκταέδρων και τα Ο-2 των Τετραέδρων
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T (2/1) ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ

## Slide 27
2T στρώματα + 1Ο στρώμα → Τ-Ο-T φύλλο + ΟΗ-
2Si2O5-2 + Al2(OH)6 Al2Si4O10(OH)2
Διοκταεδρικό
2Si2O5-2 + Mg3(OH)6 Mg3Si4O10(OH)2
Τριοκταεδρικό
Τ-Ο-T (2/1) ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
-4ΟΗ-
-4ΟΗ-

## Slide 28
Τ-Ο-T (2/1) ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Eναλλαγές στρωμάτων Τ-Ο-T
Τα 2/1 στρώματα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα
Στην περίπτωση αντικατάστασης Si+4 από Al+3 στα Τετραεδρικά φύλλα το φορτίο γίνεται αρνητικό
Όλες οι Τ θέσεις καταλαμβάνονται από Si+4
Δεσμοί Van der Waals και Η, μεταξύ διαδοχικών στρωμάτων
Ορυκτά πολύ μαλακά με τέλειο σχισμό

## Slide 29
ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΠΟΣΟ ΕΥΚΟΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΤΥΠΟ ΕΝΟΣ Τ-Ο-Τ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ

## Slide 30
Δεσμοί van der Waals
ΔΟΜΗ Τ-Ο-Τ ΠΥΡΟΦΥΛΛΙΤΗΣ ή ΤΑΛΚΗΣ
t
|
o
|
t
t
|
o
|
t
(Gruner, 1934; Momma and F. Izumi, 2011, https://www.researchgate.net/publication/337746188_Development_of_Composites_With_Soap_Stone_Waste)
(https://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/phyllosilicates.htm)

## Slide 31
Ξεκινώντας από τη δομή του γκιψίτη (Διοκταεδρικό στρώμα)
Προσθέτουμε 2 ζεύγη τετραέδρων
Και αντικαθιστούμε 4 ΟΗ- με 4 Ο-2 (κορυφαία τετραεδρικά Ο)
Al2(OH)6 + 2Si2O5-2 Al2Si4O10(OH)2
ΠΥΡΟΦΥΛΛΙΤΗΣ
-4ΟΗ-
(https://www.mindat.org/min-3323.html)

## Slide 32
Ξεκινώντας από τη δομή του βρουσίτη (Τριοκταεδρικό στρώμα)
Προσθέτουμε 2 ζεύγη τετραέδρων
Και αντικαθιστούμε 4 ΟΗ- με 4 Ο-2 (κορυφαία τετραεδρικά Ο)
Mg3(OH)6 + 2Si2O5-2 Mg3Si4O10(OH)2
ΤΑΛΚΗΣ
Ξεκινώντας από τη δομή του βρουσίτη (Τριοκταεδρικό στρώμα)
Προσθέτουμε 2 ζεύγη τετραέδρων
Και αντικαθιστούμε 4 ΟΗ- με 4 Ο-2 (κορυφαία τετραεδρικά Ο)
Mg3(OH)6 + 2Si2O5-2 Mg3Si4O10(OH)2
-4ΟΗ-

## Slide 33
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + c
Σε ορισμένες Τ θέσεις, το Al+3 αντικαθιστά το Si+4
Παράδειγμα Μαρμαρυγίες : Al+3/Si+4 = 1/3
T-O-T στρώματα αρνητικά φορτισμένα
Άρα εμφάνιση φορτίου (-1)
Επομένως το στρώμα Τ: AlSi3O10-1
Απαιτούνται μεγάλα μονοσθενή
κατιόντα για εξισορρόπηση
φορτίου (π.χ. K+ ή Na+)

## Slide 34
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + c
t
|
o
|
t
t
|
o
|
t
Interlayer cation
Δεσμοί ιοντικοί και
van der Waals
(https://www.tulane.edu/~sanelson/eens211/phyllosilicates.htm)

## Slide 35
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + c
T-O-T στρώματα αρνητικά φορτισμένα
  Τ-Ο-Τ Διοκταεδρικό στρώμα: Al2(AlSi3O10)(OH)2-1
        + K+
        KAl2(AlSi3O10)(OH)2
        Μοσχοβίτης

## Slide 36
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + c
Μοσχοβίτης
KAl2(AlSi3O10)(OH)2
Παραγωνίτης
NaAl2(AlSi3O10)(OH)2
Γεωθερμόμετρο
(mindat.org/gm/2815)
(mindat.org/gm/3090)

## Slide 37
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + c
T-O-T στρώματα αρνητικά φορτισμένα
  Τ-Ο-Τ Τριοκταεδρικό στρώμα: Mg3(AlSi3O10)(OH)2-1
        + K+
        KMg3(AlSi3O10)(OH)2
        Φλογοπίτης

## Slide 38
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + c
Φλογοπίτης
  KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Αννίτης
  KFe3(AlSi3O10)(OH)2
(mindat.org/min-241.html)
(mindat.org/gm/3193)

## Slide 39
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + c
ΣΤΕΡΕΟ ΔΙΑΛΥΜΑ:
Φλογοπίτη - Αννίτη
KMg3(AlSi3O10)(OH)2 - KFe3(AlSi3O10)(OH)2
Ενδιάμεσο μέλος Βιοτίτης K(Fe,Mg)3(AlSi3O10)(OH)2

## Slide 40
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + c
Αν η αντικατάσταση Si+4 από Al+3 γίνει σε αναλογία 1/1 τότε το τετράεδρο αποκτά τον τύπο Al2Si2O10-2
Απαιτείται δισθενές κατιόν για εξισορρόπηση φορτίου (π.χ. Ca+2)
Κλιντονίτης CaMg3Al2Si2O10(OH)2 (Τριοκταεδρικό)
Μαργαρίτης CaAl2Al2Si2O10(OH)2 (Διοκταεδρικό)

## Slide 41
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + O
Προσθήκη Οκταεδρικού στρώματος μεταξύ των διαδοχικών Τ-Ο-Τ στρωμάτων (παράδειγμα χλωρίτη)
(https://www.geo-ceramic-laboratory.com/geo-ceramic-laboratory/clay-mineralogy/)

## Slide 42
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + O
Ορυκτά που η δομή τους καθορίζεται, αν μεταξύ διαδοχικών Τ-Ο-Τ στρωμάτων εισάγουμε ένα Οκταεδρικό στρώμα
Mg3Si4O10(OH)2 + Mg3(OH)6 → Mg3Si4O10(OH)2· Mg3(OH)6

## Slide 43
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + O
Τα Τ-Ο-Τ στρώματα του χλωρίτη έχουν αρνητικό φορτίο λόγω αντικατάστασης Si+4 από Al+3 (αναλογία Al/Si : 1/3)
Αντίθετα τα διασταυρωμένα Οκταεδρικά στρώματα έχουν θετικό φορτίο λόγω αντικατάστασης των οκταεδρικών, δισθενών κατιόντων από Al+3 σπανιότερα και Fe+3
Τα αντίθετα φορτισμένα στρώματα δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς ηλεκτροστατικής φύσεως
(https://www.geo-ceramic-laboratory.com/geo-ceramic-laboratory/clay-mineralogy/)

## Slide 44
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + O (Διοκταεδρικό)
Χλωρίτης Mg3Si4O10(OH)2· Mg3(OH)6
(Εικόνες Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου, researchgate.net/publicat ion/332560748_Fractal_Characteristics_and_Heterogeneity_of_the_Nanopore_Structure_of_Marine_Shale_in_Southern_North_China,https://www.sciencephoto.com/media/1003519/view/chlorite-sem)

## Slide 45
ΔΟΜΗ Τ-Ο-T + O
Ορυκτά σχετικά σκληρότερα
Ο χλωρίτης έχει 2-3 φορές μεγαλύτερη σκληρότητα από τους μαρμαρυγίες

## Slide 46
Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Η τέλεια εφαρμογή των οκταεδρικών στρωμάτων ανάμεσα στα τετραεδρικά είναι μια υπεραπλουστευμένη δομή
Αν όλα τα κορυφαία Ο-2 των τετραέδρων ήταν κατακόρυφα ευθυγραμμισμένα, τότε τα φυλλοπυριτικά θα είχαν εξαγωνική συμμετρία
Όμως τα περισσότερα ανήκουν στο μονοκλινές κρυσταλλικό σύστημα

## Slide 47
Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Στα ορυκτά της ομάδας του σερπεντίνη αυτές οι δομικές ατέλειες έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη 3 διαφορετικών ποικιλιών
  Αντιγορίτης
  Λιζαρδίτης
  Χρυσοτίλης

## Slide 48
ΑΝΤΙΓΟΡΙΤΗΣ
Ασυνεχής κάμψη των στρωμάτων κατά ομάδες και με εναλλαγές
Οκταεδρικό στρώμα
Τετραεδρικό στρώμα
ΧΡΥΣΟΤΙΛΗΣ
Συνεχής κάμψη των στρωμάτων, με αποτέλεσμα το σχηματισμό «σωλήνων» (ινώδης μορφή)
Λιζαρδίτης: Επίπεδα στρώματα, με μικρές περιστροφές των τετραέδρων
ΛΙΖΑΡΔΙΤΗΣ
(Iyer, 2007, https://www.researchgate.net/publication/267926357_Mechanisms_of_serpentinization_and_some_geochemical_effects#fullTextFileContent)

## Slide 49
ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

## Slide 50
ΚΑΟΛΙΝΙΤΗΣ
Χρωστικό ή πληρωτικό υλικό σε βιομηχανίες χαρτιού, πλαστικών, χρωμάτων, ελαστικών, μελανών εκτύπωσης κ.α.
Κύριο συστατικό αντιδιαροϊκών
φαρμάκων και
αδρανές πρόσθετο σε άλλα
φαρμακευτικά
σκευάσματα
(https://merlionnaturals.com/products/n18)
(https://www.amazon.com/)

## Slide 51
ΚΑΟΛΙΝΙΤΗΣ
Κατασκευή συνθετικών ζεολίθων
Κατασκευή κεραμικών προϊόντων
Συστατικό καλυντικών (πούδρες κ.λ.π.)
(https://digitalfire.com/material/kaolin)
(https://www.amazon.com/)
(https://www.indiamart.com/)

## Slide 52
ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Συστατικά κεραμικών προϊόντων και
τούβλων
Βελτιωτικά πρόσθετα και χρωστικές ουσίες
πλαστικών και χρωμάτων
Συστατικά και χρωστικές ουσίες καλλυντικών
Άμμος υγιεινής κατοικίδιων
Χρωστικές σε καλλυντικά (http://zephyrcreative.net/)
(https://jardiboutique.com/)

## Slide 53
Πρόσθετα λάσπης γεωτρήσεων
Καταλύτες στην οργανική χημεία. Ιδιαίτερα στη χημεία
πετρελαίου (Διύλιση,
Επεξεργασία-καθαρισμός
ορυκτελαίων)
Καταλύτες στην οργανική χημεία (εγκλωβισμός
βακτηριδίων, πρόσθετο βελτιωτικό χαρτιού)
ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
(http://www.geotriseis.net/geotrypana.php)

## Slide 54
ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Γιατί χρησιμοποιούνται στα Spa και για θεραπείες ομορφιάς;
    Μαλακά και με μικρό μέγεθος
    Μεγάλη πλαστικότητα και ιξώδες
    Παρόμοιο pH με το δέρμα
    Υψηλή ικανότητα προσρόφησης
    Υψηλή ικανότητα ανταλλαγής
    κατιόντων
    Θερμομονωτικά
(https://www.amazon.com/)

## Slide 55
ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Βελτιωτικά τσιμέντων (τσιμέντο portland)
Απορροφητικά υλικά (απορρόφηση λαδιών και χημικών καταλοίπων σε βιομηχανίες)
Διογκωτικά υλικά
Προσθετικά τροφίμων
Προσθετικά ζωοτροφών
(https://dennerle.com/en/products/nano-aquaristic/feeding-minerals-vitamins/premium-shrimp-food/shrimp-king-mineral, https://www.npr.org/sections/thesalt/2017/09/07/547981850/why-do-parrots-and-people-eat-clay?t=1614551735236)

## Slide 56
Βελτίωση εδαφών (αύξηση διαβροχής, ικανότητας ανταλλαγής ιόντων, ρύθμιση pH)
ΑΡΓΙΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
(https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.590774/full)

## Slide 57
ΤΑΛΚΗΣ
Βελτιωτικό και χρωστική ύλη σε χρώματα, πλαστικά, ελαστικά, χαρτί
Λιπαντικό μέσο
Συστατικό καλυντικών (κραγιόν, πούδρα, κρέμες προσώπου, αντιιδρωτικά, κλπ)
Κεραμικά προϊόντα
Χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά και φύλαξη της ασφάλτου για να αποφεύγεται η συγκόληση των χαλικιών

## Slide 58
ΣΕΡΠΕΝΤΙΝΗΣ
Ο συνδυασμός της ινώδους δομής του, της μικρής θερμικής αγωγιμότητας, της μεγάλης ηλεκτρικής αντίστασης και της χημική αδράνειας δίνει στην άσβεστο την ευρεία βιομηχανική εφαρμογή της
Πηγή αμιάντου (η ποικιλία του χρυσοτίλη λόγω : ινώδους δομής, μεγάλης θερμικής αγωγιμότητας, μεγάλης ηλεκτρικής αντίστασης, χημικής αδράνειας)
Κατασκευή πυρίμαχων υφασμάτων και υλικών
Πρόσθετο στα ελαστικά αυτοκινήτων, τακάκια φρένων και πλάκες συμπλέκτη
Αδρανή υλικά για επιστρώσεις

## Slide 59
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
Συνδυασμός ιδιοτήτων όπως: ο έξοχος σχισμός, ευκαμψία, ελαστικότητα και η μικρή θερμική αγωγιμότητα έχουν ως αποτέλεσμα ο μοσχοβίτης να έχει ευρεία χρήση στη βιομηχανία
Κατασκευή διηλεκτρικών σε πυκνωτές και τρανζίστορ
Κατασκευή θερμικών συσκευών (π.χ. αντιστάσεις ηλεκτρικών σίδερων, μετασχηματιστές)
Υποκατάστατο γυαλιού (π.χ. παράθυρα σε βιομηχανικούς κλίβανους και φούρνους μικροκυμάτων)
Βελτιωτικό πρόσθετο σε πλαστικά, χρώματα, κόλλες ταπετσαρίας

## Slide 60
ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ
Επίστρωση σε ταπετσαρίες (μεταξώδης λάμψη)
Εσωτερική επίστρωση σε καλούπια ελαστικών αυτοκινήτων, για εύκολο αποχωρισμό)
Συστατικό λάσπης γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου
Συστατικό καλλυντικών (βερνίκια νυχιών, κραγιόν, σκιές ματιών, μέικ απ, κρέμες προσώπου, κ.λ.π.)

## Slide 61
Ο Μοσχοβίτης στο μικροσκόπιο
Μοσχοβίτης
// Nicols
 Nicols
(http://www.alexstrekeisen.it/english/meta/muscovite.php)

## Slide 62
Ο Μοσχοβίτης στο μικροσκόπιο
Μοσχοβίτης
 Nicols
(http://www.alexstrekeisen.it/english/meta/muscovite.php)

## Slide 63
Ο Βιοτίτης στο μικροσκόπιο
Βιοτίτης
// Nicols
 Nicols
(http://www.alexstrekeisen.it/meta/biotite.php)

## Slide 64
Ο Βιοτίτης στο μικροσκόπιο
Βιοτίτης
// Nicols
 Nicols
(http://www.alexstrekeisen.it/meta/biotite.php)

## Slide 65
Ο Χλωρίτης στο μικροσκόπιο
Χλωρίτης
// Nicols
 Nicols
(http://www.alexstrekeisen.it/english/meta/chlorite.php)

## Slide 66
Ο Χλωρίτης στο μικροσκόπιο
Χλωρίτης
// Nicols
 Nicols
(http://www.alexstrekeisen.it/english/meta/chlorite.php)

## Slide 67
Ο Τάλκης στο μικροσκόπιο
// Nicols
 Nicols
Τάλκης
(http://www.alexstrekeisen.it/meta/talco.php)

## Slide 68
Ο Σερικίτης στο μικροσκόπιο
Σερικίτης
 Nicols
(http://www.alexstrekeisen.it/english/pluto/sericite.php)

## Slide 69
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΠΥΡΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
 | Μαγματικά | Μεταμορφωμένα | Ιζηματογενή
Μοσχοβίτης,Βιοτίτης | ++ (πχ. Γρανίτης, διορίτης, αντίστοιχα) | + (π.χ. γνεύσιοι) | ++ (π.χ. ψαμμίτης)
Φλογοπίτης | + (π.χ. περιδοτίτης) | ++ (π.χ. μεταμορφωμένους ασβεστόλιθους) | + (π.χ. ψαμμίτης)

## Slide 70
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΠΥΡΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
 | Μαγματικά | Μεταμορφωμένα | Ιζηματογενή
Χλωρίτης | ++ (πχ. Προϊόντα εξαλλοίωσης Fe-Mg ορυκτών) | ++ (π.χ. πετρώματα χαμηλού βαθμού μεταμόρφωσης) | ++ (π.χ. ψαμμίτης)
Οι άργιλοι είναι συνήθως προϊόντα αποσαθρώσεως ή υδροθερμικής εξαλλοίωσης, το είδος του αργιλικού ορυκτού που προκύπτει εξαρτάται από τις φυσικοχημικές συνθήκες και τη φύση του μητρικού υλικού

## Slide 71
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΦΥΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Λέσβος, Κίμωλος, Κως, Λευκόγια Ν. Δράμας (Καολινίτης)
Μήλος, Γρεβενά, Κοζάνη, Λαγκαδάς κ.α. (Αργιλικά Ορυκτά)
Καβάλα, Βρασνά Θεσσαλονίκης (Μαρμαρυγίες)
Ν. Τήνο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ιεράπετρα (Τάλκης)
https://www.youtube.com/watch?v=HChWTNUDqd0
https://www.youtube.com/watch?v=7y1FJaNMZW8
https://www.youtube.com/watch?v=8wexEZdgi7s