## Slide 1
Η ΣΚΕΔΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ X ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Πηγές ακτίνων Χ
Περίθλαση: Συνθήκη Bragg
Προσδιορισμός κρυσταλλικής δομής
Μελέτη επιφανειών
Αλέξανδρος Βραδής
Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Καταστάσεως, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
XRD and how to use it!

## Slide 2
Πειράματα περίθλασης: Μήκος κύματος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ~ αποστάσεις σκεδαστών
Σε κρυσταλλικά υλικά οι τυπικές ενδοατομικές αποστάσεις ~ 2-3 Å  ακτίνες Χ είναι κατάλληλη Η/Μ ακτινοβολία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη κρυσταλλικών δομών.
Δέσμη ηλεκτρονίων
Στόχος
Ακτίνες Χ
Παραγωγή ακτίνων Χ

## Slide 3: Ακτίνες X-για πειράματα σκέδασης παράγονται (στο Εργαστήριο) με κλειστή λυχνία (sealed tube ) ή περιστρεφόμενης ανόδου
Κλειστές λυχνίες :1.8 εως 3 kW.
Περιστρεφόμενης ανόδου παράγουν μεγαλύτερη ροή ακτίνων γιατί μπορούν να δουλέψουν από 9εως 18 kW.
  Η άνοδος περιστρέφεται με περίπου 6000 rpm
  => κατανομή θερμότητας σε μεγαλύτερη επιφάνεια
  => λειτουργία σε μεγαλύτερη ισχύ χωρίς τήξη της ανόδου!
  Και στις δύο:
  Ηλεκτρόνια από νήμα Βολφραμίου
  Άνοδος υδρόψυκτη
  Άνοδος και νήμα σε κενό
  Έξοδος δέσμης: παράθυρα Be

## Slide 5: Το μήκος κύματος της παραγόμενης ακτινοβολίας καθορίζεται από το υλικό της ανόδου της λυχνίας ακτίνων Χ
Ηλεκτρόνια από το νήμα χτυπούν την άνοδο παράγοντας χαρακτηριστική ακτινοβολία μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.
Το υλικό της ανόδου καθορίζει τα μήκη κύματος της παραγόμενης χαρακτηριστικής ακτινοβολίας.
Η ακτινοβολία δεν είναι μονοχρωματική: χαρακτηρίζεται από ορισμένα μήκη κύματος και ένα συνεχές υπόστρωμα.
K
L
M

## Slide 6
Αντικάθοδος Mo- ηλεκτρόνια επιταχυνόμενα σε δυναμικό 35 kV
Ένταση
Μήκος κύματος ()
0.2
0.6
1.0
1.4
«Λευκή»
ακτινοβολία
Χαρακτηριστική ακτινοβολία
λόγω ατομικών αποδιεγέρσεων
K
K
Υπάρχουν επομένως δύο μηχανισμοί:
Αποδιέγερση ατόμων (γραμμικό φάσμα)
Επιβράδυνση κινουμένων φορτίων => εκπομπή Η/Μ ακτινοβολίας (συνεχές φάσμα)
Είναι η γνωστή ακτινοβολία πέδησης «Bremsstrahlung»

## Slide 7
Υλικό ανόδου |  της ακτινοβολίας K (Å)
Mo | 0.71
Cu | 1.54
Co | 1.79
Fe | 1.94
Cr | 2.29

## Slide 8: Ακριβείς τιμές: Προσοχή στις διορθώσεις μ.κ. ακτίνων X που ανακοινώνονται κατά καιρούς
Copper Anodes | Bearden (1967) | Holzer et al. (1997) |  | Cobalt Anodes | Bearden (1967) | Holzer et al. (1997)
Cu Ka1 | 1.54056Å | 1.540598 Å |  | Co Ka1 | 1.788965Å | 1.789010 Å
Cu Ka2 | 1.54439Å | 1.544426 Å |  | Co Ka2 | 1.792850Å | 1.792900 Å
Cu Kb | 1.39220Å | 1.392250 Å |  | Co Kb | 1.62079Å | 1.620830 Å
Molybdenum Anodes |  |  |  | Chromium Anodes |  | 
Mo Ka1 | 0.709300Å | 0.709319 Å |  | Cr Ka1 | 2.28970Å | 2.289760 Å
Mo Ka2 | 0.713590Å | 0.713609 Å |  | Cr Ka2 | 2.293606Å | 2.293663 Å
Mo Kb | 0.632288Å | 0.632305 Å |  | Cr Kb | 2.08487Å | 2.084920 Å
Often quoted values from Cullity (1956) and Bearden, Rev. Mod. Phys. 39 (1967) are incorrect.
  Values from Bearden (1967) are reprinted in international Tables for X-Ray Crystallography and most XRD textbooks.
Most recent values are from Hölzer et al. Phys. Rev. A 56 (1997)

## Slide 9
θερμότης
Ακτίνες X
Υλικό
Διερχόμενη δέσμη (με εξασθένηση)
Φθορισμός: Ακτίνες Χ
Ηλεκτρόνια
Ανάκρουση Compton
Φωτοηλεκτρόνια
Σκέδαση: Ακτίνες X
Σύμφωνη (Coherent)
Από δέσμια φορτία
Ασύμφωνη (Incoherent) κατά Compton
Από ασθενώς συνδεδεμένα φορτία
Οι ακτίνες Χ μπορούν επίσης να διαθλώνται (ο δείκτης διάθλασης είναι ελαφρώς μικρότερος από το 1) και
να αντανακλώνται (σε πολύ μικρές γωνίες). Η διάθλασης των ακτίνων Χ θα συζητηθεί αργότερα..
Η αλληλεπίδραση ακτίνων Χ και ύλης

## Slide 10
Ασύμφωνη σκέδαση (τροποποιημένη κατά Compton ) από ασθενώς δέσμια φορτία
Ηλεκτρόνιο που «αποβάλλεται»
2
Δεν υπάρχει συσχετισμός φάσεων μεταξύ προσπίπτουσας και σκεδαζόμενης δέσμης
Ασύμφωνη:  δεν συνεισφέρει στην σκέδαση
(Απλά συνεισφέρει στο υπόστρωμα)

## Slide 12
Προσδιορισμός h, k, l
Cubic crystal

## Slide 13
n | 2→  | Intensity | Sin | Sin2  | ratio
Προσδιορισμός της κρυσταλλικής δομής από δεδομένα 2 και έντασης

## Slide 14
 | 2→  | Intensity | Sin | Sin2  | ratio
1 | 21.5 |  | 0.366 | 0.134 | 3
2 | 25 |  | 0.422 | 0.178 | 4
3 | 37 |  | 0.60 | 0.362 | 8
4 | 45 |  | 0.707 | 0.500 | 11
5 | 47 |  | 0.731 | 0.535 | 12
6 | 58 |  | 0.848 | 0.719 | 16
7 | 68 |  | 0.927 | 0.859 | 19
FCC

## Slide 15
h2 + k2 + l2 | SC | FCC | BCC | DC
1 | 100 |  |  | 
2 | 110 |  | 110 | 
3 | 111 | 111 |  | 111
4 | 200 | 200 | 200 | 
5 | 210 |  |  | 
6 | 211 |  | 211 | 
7 |  |  |  | 
8 | 220 | 220 | 220 | 220
9 | 300, 221 |  |  | 
10 | 310 |  | 310 | 
11 | 311 | 311 |  | 311
12 | 222 | 222 | 222 | 
13 | 320 |  |  | 
14 | 321 |  | 321 | 
15 |  |  |  | 
16 | 400 | 400 | 400 | 400
17 | 410, 322 |  |  | 
18 | 411, 330 |  | 411, 330 | 
19 | 331 | 331 |  | 331

## Slide 16
Τιμές (h2 + K2 + l2) από απαγορευτικές συνθήκες
SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | …
BCC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | …
FCC | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | … |  | 
DC | 3 | 8 | 11 | 16 | … |  |  | 

## Slide 17
Powder diffraction pattern from Al
420
111
200
220
311
222
400
331
422
1 & 2 peaks resolved
Radiation: Cu K,  = 1.54056 Å
Note:
Peaks or not idealized  peaks  broadened
Increasing splitting of peaks with g 
Peaks are all not of same intensity
X-Ray Diffraction: A Practical Approach, C. Suryanarayana & M. Grant Norton, Plenum Press, New York (1998)