## Slide 1: ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-Ray Diffraction, XRD)
Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συνέχεια…..

## Slide 2
Βασική Οργανολογία περιθλασιμετρίας ακτίνων Χ και μέθοδοι
Σύστημα πηγής
Σύστημα τοποθέτησης δείγματος προς ανάλυση
Σύστημα ανίχνευσης και συλλογής δεδομένων
Mέθοδος Κόνεως (συνήθως δείγμα σε μορφή πούδρας της τάξεως μικρών, μονοχρωματική ακτινοβολία)

## Slide 3: Ανάλυση
Με την περίθλαση των ακτίνων Χ προσδιορίζονται τα ορυκτά. Οι αποστάσεις των δικτυωτών επιπέδων d καταγράφονται ως κορυφές στο ακτινογράφημα (ανακλάσεις, peaks) σε καθορισμένες γωνίες 2θᵒ .

## Slide 4: Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάλυση και λαμβάνονται υπόψιν πριν την ανάλυση
Προετοιμασία δείγματος
Ακτινογράφημα
Φύση του υλικού και χαρακτηριστικά πηγής
Διάταξη οργάνου καοι συνθήκες ανάλυσης

## Slide 5: Συλλογή δεδομένων
Με την περίθλαση των ακτίνων Χ προσδιορίζονται τα ορυκτά. Οι αποστάσεις των δικτυωτών επιπέδων d καταγράφονται ως κορυφές στο ακτινογράφημα (ανακλάσεις, peaks) σε καθορισμένες γωνίες 2θᵒ .

## Slide 6
Αποτίμηση δεδομένων και επιλογή συνθηκών
ανάλυσης με παραδείγματα

## Slide 7
Σχήμα και ένταση ανακλάσεων εξαρτάται από βαθμό κρυσταλλικότητας, μέγεθος κρυστάλλων, είδη ατόμων, παραμορφώσεις πλέγματος
Θέση 2θ εμφανισης ανακλάσεων εξαρτάται από κρυσταλλική τάξη , είδος πλέγματος

## Slide 8
EPORTS | 5 : 8027 | DOI: 10.1038/srep0802
Στερεά διαλύματα (solid solution & παραμορφώσεις πλέγματος)

## Slide 9
Στερεά διαλύματα (solid solution & παραμορφώσεις πλέγματος)
 | Δείγματα σπινελίου με 2% χρωμίτη Δείγματα σπινελίου με 3% χρωμίτη Δείγματα σπινελίου με 5 % χρωμίτη
Δείγμα | Mέση τιμή πυκνότητας κρυστάλλων σπινελίου (gr/cm3)
R566cr | 3,577
R567cr | 3,594
R568cr | 3,587
R569cr | 3,590
R570cr | 3,580
R571cr | 3,588
R572cr | 3,576
R573cr | 3,583
R574cr | 3,591

## Slide 10
Στερεά διαλύματα (solid solution & παραμορφώσεις πλέγματος)_ Μικρές μετατοπίσεις των κορυφών

## Slide 11
Στερεά διαλύματα (solid solution & παραμορφώσεις πλέγματος)_ Μικρές μετατοπίσεις των κορυφών

## Slide 12
Αύξηση χρόνου ανάλυσης _Αύξηση έντασης κορυφών, μείωση θορύβου

## Slide 13
Συμβατά χημικά στοιχεία υλικού με την πηγή και καλά κρυσταλλωμένο υλικό –χαμηλός θόρυβος
Περιέχει και μη σμβατά στοιχεία το υλικό (Fe) , καλά κρυσταλλομένο υλικό-υψηλότερος θόρυβος :Αύξηση χρόνου ανάλυσης ή αλλαγή διάταξης πχ parallel beam

## Slide 14
Περιέχει μη σμβατά στοιχεία το υλικό (Fe) , όχι καλά κρυσταλλωμένο υλικό-υψηλότερος θόρυβος, μειωμένα counts :Αύξηση χρόνου ανάλυσης ή αλλαγή διάταξης πχ parallel beam

## Slide 15
Ανάλυση του ίδιου δείγματος σε θραύσμα(Α1049) και σε σκόνη (Α1050) : Αύξηση χρόνου ανάλυσης ή αλλαγή διάταξης πχ parallel beam στην πρώτη περίπτωση (Α1049)

## Slide 16
The bulk mineralogical composition and of the <2 mm and <20 mm size fractions
was determined by X-ray powder diffraction (Bruker, D8 Advance Diffractometer equipped
with a LynxEye1 detector) at the Department of Geology, University of Patras. Conditions for the XRD analysis were Cu-Ka radiation (40 kV and 40 mA), in the range 2- 70º2θ, with a scanning angle step of 0.015º and a time step of 0.3 s.
Ανίχνευση ειδος αργιλικών ορυκτών:
Προετοιμασία:
Οriented samples of the clay fraction extracted by sedimentation according to Stoke’s law (Brown & Brindley, 1980).
Ανάλυση:
Run after air-dried state and after ethylene glycol solvation and heating at 550ºC for 1 h. Heat treatment at this temperature allows accurate identification of phyllosilicate and mixedlayer clay minerals (Thorez, 1975;). Λαμβάνουμε το φάσμα 2-30 ο 2θ
Representative images of sampling area of: (a) S1,2 samples; (b) S3,4 samples; (c) S6,7 samples; (d), (e) Drilling for core sampling; (f) S5 core sample. Abbreviations: Cc: calcite; Dol: dolomite; Fsp: feldspar; Gyps: gypsum; Qz: quartz; CL: Clay Minerals

## Slide 17
•Διαχωρισμός του κλάσματος <2μm μεγέθους κόκκων και ιζηματογένεση. Πραγματοποιείται κατά τον νόμο του Stokes με αναρρόφηση με κατάλληλη σύριγγα των ανώτατων εκατοστών προετοιμασμένου αιωρήματος (εμπλουτισμένο σε αργιλικά ορυκτά). Στη συνέχεια το κλάσμα αυτό εναποτίθεται σε γυάλινο καθαρό πλακίδιο έως ότου ξηρανθεί. Έτσι πραγματοποιείται φυσικά ο προσανατολισμός των αργιλικών ορυκτών. Για κάθε δείγμα πραγματοποιούνται με την ίδια διαδικασία τρία όμοια παρασκευάσματα .
•Επεξεργασία και ανάλυση των παρασκευασμάτων.
Το ένα από τα τρία πλακίδια μετά την ξήρανση αναλύεται ως έχει (φυσικό δείγμα) με περίθλαση ακτίνων Χ στο εύρος 2-30 ο 2θ.
Το δεύτερο ώστε να διογκωθούν τα φύλλα των δομών των σμεκτιτών (εφόσον περιέχονται) υφίστανται κορεσμό με πολυαλκοόλη (συνήθως αιθυλενογλυκόλη). Για το λόγο αυτό διατηρούμε το πλακίδιο του ξηρού παρασκευάσματος για μερικές ώρες (περίπου 12) σε ένα γυάλινο εξαχνωτήρα όπου παράγονται ατμοί της πολυαλκοόλης. Μετά την πάροδο του χρόνου αναλύονται με περίθλαση Ακτίνων Χ στο εύρος 2-30 ο2θ, αποφεύγοντας τις χρονικές καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλέσουν φυσική εξάτμιση της αλκοόλης από το κορεσμένο σε αυτή δείγμα.
Το τρίτο πλακίδιο ξηρού παρασκευάσματος θερμαίνεται σε συνθήκες 450-550 oC για 2-4 h ανάλογια τα αργιλικά ορυκτά. Συνήθως όμως επιλέγεται πύρωση στους 490οC για 2 ώρες, σε εργαστηριακό φούρνο ουδέτερης ατμόσφαιρας. Στη συνέχεια αναλύεται με περίθλαση Ακτίνων Χ στο εύρος 2-30 ο 2θ. Με την διαδικασία αυτή επιτρέπεται η αναγνώριση αργιλικών ορυκτών που είναι ευαίσθητα στη θερμοκρασία (όπως ένυδρα).

## Slide 18
Ανάλυση περιθλασιμετρίας Ακτίνων Χ ολικού δείγματος & κοκκομετρικού κλάσματος <2μm (αργιλικού κλάσματος), όπου αναγνωρίστηκαν αργιλικά ορυκτά και χαλαζίας. Μετά τη θέρμανση ο σμεκτίτης έχει μετατραπεί σε ιλλίτη (ill)
ill
Βιβλ:
Τσώλη-Καταγά. 1987. Τα αργιλικά Ορυκτά. Ανάλυση και προσδιορισμός με τις Ακτίνες Χ. Μετάφραση του γαλλικού πρωτότυπυ με τίτλο “ Les mineraux argileux”, T. Holtzapffel, Societe Geologique du Nord , Publ No 12, 1985.
Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας. Ανάκτηση από: https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-/b539_91.1134468744938.pdf
Ιδιαίτερα προσεκτικά πρέπει να είναι τα άτομα που διεξάγουν ορυκτολογικές αναλύσεις με περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ, ή παραμένουν στο χώρο κατά την διεξαγωγή αυτών των αναλύσεων. Επιβάλλεται στα άτομα αυτά να τους παρέχεται εκπαίδευση σε σχέση με την ακτινοπροστασία, προκειμένου να είναι ασφαλείς καθ’ όλη την διαδικασία της προετοιμασίας των δειγμάτων, της διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των αναλύσεων . Επίσης θα πρέπει να τηρούν αυστηρά το πρωτόκολλο που αφορά στα μέτρα προστασίας και ασφάλειας που απαιτούνται στο εργαστήριο και να ενημερώνονται για τους διάφορους κινδύνους υγείας.