## Slide 1: ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-Ray Diffraction, XRD)
Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Συνέχεια…..

## Slide 2
Ημι- Ποσοτικός προσδιορισμός φάσεων με
Εσωτερικό standard
Προσθέτω γνωστές ποσότητες καθαρών φάσεων (standard)_run (black)
_Σύγκριση με ανακλάσεις των ίδιων ορυκτών στο δείγμα μου
Εφαρμογή συνήθως σε απλές συστάσεις υλικών

## Slide 3
Ημι- Ποσοτικός προσδιορισμός φάσεων με ύψη και εμβαδά_Παραδείγματα
_Σύγκριση ύψη κύριων ανακλάσεων των ορυκτών στο δείγμα μου
Εφαρμογή συνήθως σε ορυκτά που έχουν ίδιο βαθμό κρυσταλλικότητας(~ ίδιο «ανοιγμα» κορυφής)
_Σύγκριση εμβαδά κύριων ανακλάσεων των ορυκτών στο δείγμα μου
Εφαρμογή με καλύτερα αποτελέσματα διότι το εμβαδόν της περιοχής κάτω από την κορυφή αντικατροπτίζει στην πραγματικότητα το ποσοστό
Μέθοδος υψών: 92% Qz, 8% Cc
Μέθοδος εμβαδών:89% Qz, 11% Cc
Συνίσταται

## Slide 4
Ημι- Ποσοτικός προσδιορισμός φάσεων με ύψη και εμβαδά_Παραδείγματα
Μέθοδος υψών: 37% Qz, 13% Cc, 38%mont, 12Fsp
Μέθοδος εμβαδών: 20% Qz, 7% Cc, 63%mont, 10Fsp
Δεν συνίσταται

## Slide 5
Ημι- Ποσοτικός προσδιορισμός φάσεων με ύψη και εμβαδά_Παραδείγματα
Μέθοδος υψών: 38% Qz, 32% Cc, 30%chl,
Μέθοδος εμβαδών: 40% Qz, 52% Cc, 8%chl
Δεν συνίσταται

## Slide 6
Ημι- Ποσοτικός προσδιορισμός φάσεων με ύψη και εμβαδά μέσω EVA 12® software και τα εργαλεία τουSQ and “area” tool
Σύγκριση ημιποσοτικών αποτελεσμάτων με χημικές αναλύσεις δειγμάτων (mole , ΜΒ, Χ.Τ.)
και αναπροσαρμογή τελικών αποτελεσμάτων
 | Cc | MB | (%) |  |  |  | phase | MB | formula | 
 | formula | 100,09 | 11,1 |  |  |  | anorth | 278,2 | CaAl2Si2O8 | 
 | Al2O3 |  | 0 |  |  |  | gehlen | 273,97 | Ca2Al2SiO7 | 
 | SiO2 |  | 0,00 |  |  |  | Di | 216 | CaMgS12O6 | 
 | MgO | 0 | 0,00 |  |  |  | qz | 60,09 | SiO2 | 
 | CaO | 56,08 | 3,898103 |  |  |  | σα | 277,98 | KAlSi3O8 | 
 | Na2O | 0 | 0 |  |  |  | C2S | 172,22 |  | 
 | CO2 | 44,01 | 3,059121 |  |  |  | C3S | 228,29 |  | 
 | K2O | 0 | 0 |  |  |  | C3MS2 | 328,51 |  | 
 | OH |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 | Fe2O3 |  | 0 |  |  |  | smectite | 478,32 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | mica | 500,905 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | CaCO3 | 100,09 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Albite | 251,045 |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Hematite | 159,69 |  | 

## Slide 7
Ημι- Ποσοτικός προσδιορισμός φάσεων με ύψη και εμβαδά μέσω EVA 12® software και τα εργαλεία τουSQ and “area” tool
Παραδείγματα και εξάσκηση στο εργαστήριο ………..